Appendix II: Material Data

| MATERIAL & SPECIFICATION | UNS | ELEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  | TENSILE (min) | YIELD (min)2 | Elongation2 | Brinell 2 | Pressure Temp. Rating | Class 150 Note: SPTxx are Shipham calculated values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GUNMETALS |  | Cu | Sn | Pb | Zn | Ni |  | E=120 kN/mm2 | N/mm2 | % |  | B16.34-2004 | CWP (bar) | 250 oC | max bar | at oC |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =8.8 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B62 |  | C83600 | 84.0 | 86.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |  | Cu min can be Cu+Ni | 205 | 95 | 20 |  | B16.24-2001 | 15.5 | - | 10.3 | 208 |
| BS1400 | LG2 | obsolete | Bal | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |  |  | 200 | 100 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| EN1982 | CC491K |  | 83.0 | 87.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |  | Cu inc. Ni | 200 | 90 | 13 | 60 | EN1759-3:2003* | 15.5 | 10.7 | 10.3 | 260 |
| B61 |  | C92200 | 86.0 | 90.0 | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 |  | Cu min can be Cu+Ni | 235 | 110 | 24 |  | B16.24-2001 | 15.5 | 10.6 | 9.6 | 288 |
| BS1400 | LG4 | obsolete | Bal | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 |  | Sn + .5Ni=7% to 8% | 250 | 130 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| EN1982 | CC492K |  | 85 | 89 | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 |  | Cu inc. Ni + as above | 230 | 130 | 14 | 65 | EN1759-3:2003* | 15.5 | 10.7 | 10.3 | 260 |
| NICKEL-ALUMINIUM BRONZES | Cu | Al | Fe | Ni | Mn | Zn | E=110 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =7.6 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS1400 | AB2 |  | Bal |  | 8.8 | 10.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 0.5 |  | 640 | 250 | 13 |  | see SPT01 |  |  |  |  |
| EN1982 | CC333G |  | 76.0 | 83.0 | 8.5 | 10.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 0.5 |  | 600 | 250 | 13 | 140 | EN1759-3:2003* | 15.5 | 12.7 | 10.3 | 350 |
| B148 |  | C95800 | 79.0 |  | 8.5 | 9.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 1.5 |  |  | 585 | 240 | 15 |  | see SPT01 |  |  |  |  |
| Various | AB2/958/955/CC333G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPT01 | 19.0 | 8.2 | 7.9 | 260 |
| Ni-Cu ALLOYS (MONEL®) | Ni | Cu | Si | Fe | Mn |  |  | E=179 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =8.8 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BS3071 | NA1 |  | Rem | 28.0 | 34.0 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 430 | 170 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| BS3071 | NA3 |  | Rem | 28.0 | 34.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 630 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| A494 | M35-1 | N24135 | Balance | 26.0 | 33.0 |  | 1.3 | 3.5 | 1.5 |  |  | (N04400) | 450 | 170 | 25 |  | (3.4) | 15.9 | 12.1 | 3.7 | 475 |
| A494 | M35-2 | N04020 | Balance | 26.0 | 33.0 |  | 2.0 | 3.5 | 1.5 |  |  | (N04400) | 450 | 205 | 25 |  | (3.4) | 15.9 | 12.1 | 3.7 | 475 |
| STAINLESS STEELS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * flat faced flanges only |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (similar materials) |  |  |  |  |
| SUPER AUSTENITIC |  | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Mn | Si | E=200 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =8.0 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A351 | CK-3MCuN | J93254 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 17.5 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | C 0.02 max | 550 | 260 | 35 | 155 | 2.8 | 20.0 | 12.1 | 6.5 | 400 |
| AVESTA | 254 SMO | S31254 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 0.2 |  |  | C 0.02 max | 650 | 300 | 35 | 210 | (2.8) | 20.0 | 12.1 | 6.5 | 400 |
| A743 | CN-3MN | (N08367) | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 23.5 | 6 | 7.0 | 0.75 | 0.2 | 2 | 1 | C 0.03 max | 550 | 260 | 35 |  | 3.12 | 17.8 | 12.1 | 5.5 | 425 |
| A743 | CN-7M | N08007 | 19.0 | 22.0 | 27.5 | 30.5 | 2 | 3.0 | 3.5 | - | 1.5 | 1.5 | C 0.07 max, sim to N08020 | 425 | 170 | 35 |  | 3.17 | 15.9 | 10.4 | 9.3 | 325 |
| B649 | (forging) | N08904 | 19.0 | 23.0 | 23 | 28 | 4 | 5.0 | 1.5 | - | 2 |  | C 0.02 max | 500 | 220 | 35 | 180 | 3.11 | 19.7 | 12.1 | 7.4 | 375 |

| MATERIAL & SPECIFICATION | UNS | ELEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  | TENSILE | YIELD | Elongation | Brinell | Pressure Temp. Rating | Class 150 Note: SPTxx are Shipham calculated values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/mm2 | % |  | B16.34-2004 | CWP (bar) | 250 oC | max bar | at oC |
| DUPLEX |  |  | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Mn | Si | E=200 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =7.8 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A890 | 4A | J92205 | 21.0 | 23.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | C 0.03 max | 620 | 415 | 25 |  | (2.8) | 20.0 | 12.1 | 9.6 | 315 |
| A351 | CD3M-WCuN | J93380 | 24.0 | 26.0 | 6.5 | 8.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | W 1.0,C.03, UNS S32760 | 700 | 450 | 25 |  | (2.8) | 20.0 | 12.1 | 9.6 | 315 |
| A744 | CD-4MCu | J93370 | 24.5 | 26.5 | 4.8 | 6.0 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | - | 2.0 | 1.0 | Ferralium,UNS S32550 | 690 | 485 | 16 |  | 2.8 | 20.0 | 12.1 | 9.6 | 315 |
| A789 | SAF 2507 | S32750 | 24.0 | 26.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | - |  |  |  |  |  | 2.8 | 20.0 | 12.1 | 9.6 | 315 |
| NICKEL ALLOYS (1) (Inconel ®, Incoloy ® ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E=196, 206 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =8.1, 8.4 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B424 | Incoloy | N08825 | 19.5 | 23.5 | 38.0 | 46.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | - | 1.0 | - | Fe bal,Ti 1.0 max |  |  |  |  | 3.8 | 20.0 | 12.1 | 1.4 | 538 |
| A494 | CU5MCuC |  | 19.5 | 23.5 | 38.0 | 44.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | - | 1.0 | 1.0 | Fe bal,Ti 1.2 max | 520 | 240 | 20 |  | (3.8) | 20.0 | 12.1 | 1.4 | 538 |
| A494 | CW-6MC | N26635 | 20.0 | 23.0 | bal |  | 8.0 | 10.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | Fe 5 max, UNS N06625 | 485 | 275 | 25 |  | (3.8) | 20.0 | 12.1 | 1.4 | 538 |
| NICKEL ALLOYS (2) (Hastelloys ®) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E=217, 205 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =9.2, 8.7 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A494 | N-7M | J30007 | 0.0 | 1.0 | bal | 30.0 | 33.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | UNS N10665,B2 | 525 | 275 | 20 |  | (3.7) | 20.0 | 12.1 | 5.5 | 425 |
| A494 | CX-2MW | N26022 | 22.0 | 22.5 | bal | 12.5 | 14.5 | - | - | 1.0 | 0.8 | UNS N06022,C22 | 550 | 280 | 30 |  | (3.8) | 20.0 | 12.1 | 1.4 | 538 |
| TITANIUM |  | Ti | Al | Va | O | Fe | C | N | E=110 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =4.4 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B367 | C-2 | R50400 | Bal | - |  | - |  | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | R52250 | 345 | 275 | 15 |  | SPT02 | 16.2 | 8 | 7.7 | 260 |
| B367 | C-3 | R50550 | Bal | - |  | - |  | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | R52250 | 450 | 380 | 12 |  | SPT04 | 20.0 | 8.7 | 8.4 | 260 |
| B367 | C-5 | R56401 | Bal | 5.5 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.05 |  | 895 | 825 | 6 |  | (not rec) |  |  |  |  |
| ZIRCONIUM |  | Zr | Nb | Fe + Cr |  | Hf |  |  |  | E=99 kN/mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =6.6 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B752 | 702C | R60702 | Bal | - | - | 0.3 |  | 4.5 |  |  |  |  | 380 | 276 | 12 | 210 | SPT03 | 17.8 | 8.8 | 5.9 | 370 |
| B752 | 705C | R60705 | Bal | 2 | 3 | 0.3 |  | 4.5 |  |  |  |  | 552 | 379 | 12 | 235 |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Figures in bold are mandatory in the standard.